D - 08.05.06

ODWODNIENIE LINIOWE RUSZTAMI ŻELIWNYMI

Przebudowa drogi powiatowej nr 3211Z ul. Wałowa w Gryficach
odcinek od ul. Mickiewicza do ul. Wysoka Brama

- WSTĘP

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej ogólnej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową odwodnienia liniowego rusztami żeliwnymi.

  - Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót na drogach.

Zaleca się wykorzystanie SST przy zlecaniu robót na drogach powiatowych i gminnych.

###### Zakres robót objętych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem odwodnienia liniowego rusztami żeliwnymi.

###### Określenia podstawowe

    - Odwodnienie liniowe – ruszty żeliwne odwadniające przeznaczone do odprowadzania ścieków opadowych ze skrzyŜowania, jezdni i chodników.

    - Kanały specjalistyczne

      - Elementy odwodnienia tj. korytka S 100 K typu 0.0 o wym. 16x16,5x100 cm z polimerbetonu z ryglem przesuwnym wzdłużnym Powerlock, z bezpieczną fugą po stronie wylotu korytka, ze zintegrowana krawędzią z żeliwa szarego, z rusztem z żeliwa sferouidalnego, pokrytym specjalną powłoką KTL.

      - Elementy odwodnienia  o wym. 16x16,5x50 cm.

      - Ścianka czołowa S 100 K z polimerbetonu, z krawędzią żeliwną, do zamknięcia końca kanału, z króccem  110 mm z PE-HD.

    - Urządzenia (elementy) uzbrojenia

      - Wpust deszczowy (istniejący) - urządzenie do odbioru ścieków opadowych, spływających do kanału z utwardzonych powierzchni terenu.

      - Blachy osłonowe stalowe cienkie o grub. 2,8 mm i wym. 200x160 mm osłaniające zewnątrzne złącza korytek ustawianych na łuku..

Spoiny pomiędzy korytkami uszczelnić masą uszczelniającą np. silikonem.

      - Złącza korytek ustawianych na prostej – nie wymagają stosowania blach osłonowych. Skrzynki osłonowe (kratek ściekowych) o wymiarach wewnętrznych 650x450 mm i wysokości 140 mm bez dna z klapą prostokątną o wym. 666x 466 mm.

Skrzynki należy wykonać z blachy stalowej żeberkowej grub. min 8 mm i zakotwić w podłożu betonowym. Skrzynki wyposażyć w zawiasy i zamki (na czworokąt) w celu zapewnienia swobodnego dostępu do kratek ściekowych (w celu oczyszczenie studzienki wodościekowej) i uniemożliwieniu ich zniszczenia przez wandali.

      - Na długości ramp najazdowych ściek należy wykonać w postaci ławy betonowej C25/30 (B-30) o wymiarach 16x22,5 cm w ścieku (24x6,5 cm pod obrzeŜem).

      - W celu połączenia korytek ze ściekami przykrawężnikowymi zaprojektowano ułożenie

rury stalowej  110 mm przeciętej wzdłuż ukośnie – wyprowadzonej i zatopionej w betonie C25/30 (B-30). Przez rurę możliwy będzie swobodny przepływ wody opadowej.

      - Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z  obowiązującymi,  odpowiednimi polskimi normami   i z definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

###### 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robot

###### Ogólne wymagania dotyczące robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

- MATERIAŁY

###### Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania  i składowania podano w OST D-M-00.00.00

„Wymagania ogólne”

Stosować należy wyroby budowlane wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych [26].

###### Kanały

Wymagania materiałowe opisano w p. 1.4.2.

###### Urządzenia (elementy) uzbrojenia

Wymagania materiałowe opisano w p. 1.4.3.

###### Studzienki ściekowe

Do systemu odwodnienia wykorzystani wyłącznie studzienki ściekowe istniejace.

    - Wpusty uliczne żeliwne

Wpusty uliczne żeliwne powinny odpowiadać wymaganiom PN-EN 124 [1].

    - Kręgi betonowe prefabrykowane

Na studzienki ściekowe stosowane są prefabrykowane kręgi betonowe o średnicy 50 cm, wysokości 30 cm lub 60 cm, z betonu klasy C 20/25, wg KB1-22.2.6 (6) [22].

    - Pierścienie żelbetowe prefabrykowane

Pierścienie żelbetowe prefabrykowane o średnicy 65 cm powinny być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS.

    - Płyty żelbetowe prefabrykowane

Płyty żelbetowe prefabrykowane powinny mieć grubość 11 cm i być wykonane z betonu wibrowanego klasy C 16/20 zbrojonego stalą StOS.

    - Płyty fundamentowe zbrojone

Płyty fundamentowe zbrojone powinny posiadać grubość 15 cm i być wykonane z betonu klasy C 12/15.

    - Kruszywo na podsypkę

Podsypka może być wykonana z tłucznia lub żwiru. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712 [10], PN-EN 13043 [7], PN-EN 12620 [6].

###### Beton

    - Cement

Do betonu należy zastosować cement 32,5 lub 42,5 wg PN-EN 197-1 [2].

    - Kruszywo

Do betonu należy zastosować kruszywo zgodne z normą PN-B-06712 [10]. Marka kruszywa nie może być niższa niż klasa betonu (np. B-30 – marka min. 30, B-20 – marka min. 20).

###### Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa M-20 powinna odpowiadać wymaganiom PN–B-14501 [16].

###### Składowanie materiałów

    - Korytka odwadniające

Korytka odwadniające można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo.

Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opadowych.

Ze względu na znaczną cenę korytek odwadniających – naleŜy je składować na terenie strzeŜonym lub montować bezpośrednio ze środka transportowego.

    - Inne elementy

Brak jest innych materiałów masowych wymagających składowania.

    - Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

- SPRZĘT

###### Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

###### Sprzęt do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystępujący do wykonania odwodnienia liniowego powinien wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:

- wciągarek mechanicznych,

- betoniarek,

- beczkowozów.

- elektronarzędzi.

- TRANSPORT

###### Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

###### Transport korytek

Korytka odwadniające mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Poszczególne warstwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym (o grubości warstwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

###### Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

###### Transport kruszyw

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

###### Transport cementu i jego przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08 [20].

###### WYKONANIE ROBÓT

  - Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

###### Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi Nadzoru.

###### Roboty ziemne

W przedmiotowym zadaniu inwestycyjnym nie przewiduje się wykonywania jakichkolwiek robót ziemnych.

###### Przygotowanie podłoża

PodłoŜe gruntowe – nie występuje.

###### Roboty montażowe

Roboty montażowe korytek odwadniających powinny być prowadzone zgodnie z dokumentacją projektową i z zaleceniami producenta

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

###### Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

###### Kontrola, pomiary i badania

    - Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

- wykonać badania materiałów do betonu i zapraw i ustalić receptę,

- uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu (aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane przez dostawców itp.) [27],Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptacji.

    - Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru.

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych z dokładnością do 0,2 cm,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z betonu,

- badanie odchylenia osi kanału,

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową położenia poszczególnych elementów,

- badanie odchylenia spadku kanału,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia elementów,

- sprawdzenie prawidłowości uszczelniania złączy korytek,

- sprawdzenie rzędnych posadowienia elementów odwodnienia,

- sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

    - Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 cm,

- odchylenie grubości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  1 cm,

- odchylenie szerokości warstwy podłoŜa nie powinno przekraczać  1 cm,

- odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi kanału ustalonej  na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  1 mm,

- odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać 0,1%,

- rzędne kratek ściekowych i pokryw skrzynek osłonowych studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  2 mm.

- OBMIAR ROBÓT

###### Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

###### Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanej i odebranego kanału odwadniającego liniowego.

- ODBIÓR ROBÓT

###### Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

###### Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

- wykonanie uszczelnień złączy korytek odwadniających,

- wykonane podsypki cementowo-piaskowej pod korytkami,

- wykonane ławy betonowej pod korytkami,

- wykonanie warstwy odcinającej z piasku pod ławą. Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

###### Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne”

###### Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:

- oznakowanie robót,

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- przygotowanie podłoża i fundamentu,

- wykonanie wylotów korytek,

- ułożenie korytek odwadniajacych,

- wykonanie uszczelnienie połączeń korytek.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

###### Normy

- PN-EN 124:2000 Zwieńczenia  wpustów  i  studzienek  kanalizacyjnych  do  nawierzchni  dla ruchu pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakością

- PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego  uŜytku

- PN-EN 206-1:2000	Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność

- PN-EN 295:2002 Rury i kształtki kamionkowe i ich połączenia w sieci drenaŜowej i  kanalizacyjnej

- PN-EN 1115:2002 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do kanalizacji ciśnieniowej deszczowej i ściekowej. Utwardzalne tworzywa sztuczne na bazie nienasyconej Ŝywicy poliestrowej (UP) wzmocnione włóknem szklanym (GRP)

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwaleń stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

- PN-B-06250:1988	Beton zwykły

- PN-B-06712:1986	Kruszywa mineralne do betonu

- PN-B-11111:1996		Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni  drogowych. żwir i mieszanka

- PN-B-11112:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

- PN-B-14501:1990	Zaprawy budowlane zwykłe

- BN-88/6731-08	Cement. Transport i przechowywanie

###### Inne dokumenty

- Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r.

- „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r.

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz